Индустриальный клей 257

содержащий растворители клей на полиэфирной основе. Особенно рекомендуется  для обертывания оконных профилей ПВХ-пленками и шпоном. Отличная устойчивость к старению и атмосферо-устойчивость дают возможным использовать его для наружного применения.

Область применения

-Клей одностороннего нанесения  для обертывания и глубокой вытяжки.

-Обертывание оконных профилей из пластмасс ПВХ-пленками и шпоном.

-Обертывание декоративных и строительных профилей из древесноволокнистых плит,    пластмасс и металла синтетической пленкой, пропитанной смолами бумагой и шпоном.

-Склеивание термопластичных и термореактивных пленок как между собой, так и с изделиями из древесины, твердой ПВХ, меламино-смоляными поверхностями и металлами.

Преимущества

-Хорошо наносится кистью, валиком и раклей.

-При термоактивировании одностороннее нанесение клея, экономный расход.

-Хорошая термостойкость как у однокомпонентного клея.

-Высочайшая термостойкость после добавления КЛЕЙБЕРИТ Отвердителя 870.0.

Свойства клеевого соединения

-Хорошая начальная прочность, также при трудносклеиваемых профилях.

-Хорошая адгезия к древесине и пластмассам.

-При добавлении Отвердителя 870.0 теплостойкость свыше 100 град.С.

-Хорошая устойчивость к старению, не восприимчив к воздействию воды и повышенной влажности.

Свойства клея

Основа:  	    			поликонденсационная смола

Растворитель: 				хлорированный углеводород.

Плотность:  		         		около 1,30  г/куб.см

Цвет:					желтовато- прозрачный

Вязкость при 20 град.С

-Брукфильд RVT Sp 2/10 Upm:		2000 -/+ 300 mPa.s

Отвердитель:				КЛЕЙБЕРИТ Отвердитель 870.0 (добавка 2,5-5%)

Время вызревания: 			1/2 до 3 часов после добавления отвердителя

Жизнеспособность клея:		около 24 часов

Время открытой выдержки:		без отвердителя 6-7 минут

с отвердителем 4-6 минут

Разбавитель:				КЛЕЙБЕРИТ Разбавитель 821.0

Физиологическое воздействие:	 	Подлежит маркировке по нормам для рабочих сред ФРГ,

так как содержит растворитель - метиленхлорид.

Содержание сухого остатка, вязкость и плотность в результате улетучивания растворителя подвержены небольшим колебаниям. Требуемые значения можно точно скорректировать добавлением  метиленхлорида.

Переработка

Склеиваемые материалы должны быть сухими, чистыми, обезжиренными и акклиматизированными.

Влажность несущих материалов должна быть 8-10%.

Оптимальная температура склеивания +20 град.С, не перерабатывать при температуре ниже + 15 град.С.  Перед употреблением клей перемешать!

ВНИМАНИЕ! При обертывании шпоном и пропитанными бумажными пленками обращать внимание на низкую влажность материала, так как высокая влажность в соединении  с изоцианатным отвердителем может привести к образованию пузырьков  в клеевой пленке. Облицованные профили перед упаковкой хорошо просушить.

Индустриальный  клей 257

Способы нанесения: Кистью или кистью-пистолетом, ракелем, специальными клеенаносящими вальцами, предназначенными для клеев с растворителями.

Расход:     100-150 г/кв.м при одностороннем нанесении.

около 200 г/кв.м при двустороннем нанесении.

Способ непрерывного обертывания: Профили из синтетического материала и металла предварительно загрунтовываются разжиженным клеем (1 часть клея : 8-10 частей КЛЕЙБЕРИТ Разбавитель 821.0), соответственно очистить: Осторожно, грунтовка действует как праймер. Можно обрабатывать флуоресцентным праймером КЛЕЙБЕРИТ 831.0. Нанесение этого праймера легко можно проконтролировать с помощью черных световых ламп. Клей наносится на обратную сторону пленки. Обдув осуществляется в сушильном канале при температуре около 40 град.С. Возможна скорость подачи 20 м/мин. Активирование достигается с помощью потока горячего воздуха и облучения (температура на поверхности должна быть около 50 град.С).

Тактово-непрерывная глубокая вытяжка: Одностороннее нанесение клея на обратную сторону пленки. Установка ракли = толщина пленки + 0,07-0,10 мм. Время обдува между нанесением клея и склеиванием 2-3 минуты. Температура пленки при глубокой вытяжке 90-100 град.С.

Контактное склеивание: Нанесение клея обязательно двухсторонее. После нанесения клея склеивание производится в течение 6-7 минут (время открытой выдержки)

Давление прессования: мин.0,3 N/кв.мм.

Очистка

Рабочие инструменты  можно очищать КЛЕЙБЕРИТ Очистителем 821.0.

Уничтожение отходов

Отходы клея в отвержденном виде	HMD-свалка домашних отходов

Код отходов 55906				HMV-сжигание домашнего мусора

Упаковка

КЛЕЙБЕРИТ  Индустриальный клей 257.7  жестяное ведро 25,0 кг нетто

КЛЕЙБЕРИТ Отвердитель 870.0		   жестяная фляжка 1 кг нетто в картоне по 12 шт

КЛЕЙБЕРИТ Очиститель 821.0		   жестяная канистра 35,0 кг нетто

КЛЕЙБЕРИТ Праймер 831.0		   жестяная канистра 35,0 кг нетто

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ Индустриальный клей 257 в оригинальной упаковке хранится  при температуре 20 град. С около 1 года. Клей желируется при температуре около 10 град. С, поэтому его перед употреблением следует медленно довести до комнатной температуры и хорошо перемешать.

Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам.

Наши данные базируются на нашем прежнем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебной практики Федерального суда Германии. Проверьте сами подходит ли Вам наш продукт для Ваших целей. Из изложенного не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также бесплатных  и ни к чему не обязывающих советов и консультаций.