Индустриальный клей 261

Специальный полиэфирный клей с высокой начальной прочностью для обертывания и каширования.

Высокая адгезия при обертывании предварительно обработанного металлического профиля, а также термореактивных пластмасс.

Область применения

Облицовывание панелей ПВХ-пленками и пропитанными смолами бумажными пленками.

Обертывание деревянных и пластмассовых профилей ПВХ-пленками, в том числе оконного профиля.

Обертывание ПВХ- и предварительно обработанного алюминиевого профиля ПВХ-пленками,  пропитанными смолами бумажными пленками и дублированным шпоном.

Облицовывание термореактивных несущих элементов ПВХ-пленками.

Преимущества

хорошее нанесение кистью, вальцами и ракелем

одностороннее нанесение при термоактивировании, оптимальный расход

теплостойкость до +80 град.С без добавления отвердителя

теплостойкость до +120 град.С с КЛЕЙБЕРИТ Отвердителем 870.0

Свойства клеевого соединения

Обрабатываемость: 		 Сразу после склеивания - высокая начальная прочность.

Окончательная прочность:	 Достигается примерно через 3 дня.

Температуроустойчивость: 	 - 30 град.С до +80 град.С

Длительная устойчивость:	 с отвердителем до +120 град.С.

Термоустойчивость в значительной степени зависит от применяемых материалов.

Стойкость:			 Устойчив против воды, пластификаторов, невосприимчивость к

маслу, бензину и ряду растворителей.

Старение			 нет охрупчивания, клеевая пленка остается жестко-эластичной.

Свойства клея

Основа:  	    			поликонденсационная смола

Растворитель: 				хлорированный углеводород

Плотность:  		     		около 1,30 г/куб.см

Цвет:      				желтовато-прозрачный

Вязкость при 20 град.С:

- Брукфильд RVT, Sp 2/10Upm	 	2000 +/-400 mPa.s

Отвердитель:				КЛЕЙБЕРИТ  Отвердитель 870.0,  дозировка 3-5%.

Время вызревания

после добавления отвердителя:	от 30 минут до 3 часов

Жизнеспособность клея

с отвердителем: 		 	около 24 часов

Время открытой выдержки:		без отвердителя 3-5 минут.

с отвердителем 1-2 минуты

Разбавитель:				КЛЕЙБЕРИТ  Разбавитель 821.0

Физиологическое воздействие:		Подлежит маркировке по нормам для рабочих сред ФРГ,

так как содержит метиленхлорид (см. Листок безопасности).

Индустриальный клей 261

Содержание сухого остатка, вязкость и плотность за счет испарения жидкого растворителя из открытой тары могут слегка колебаться. Указанные значения могут быть скорректированы путем добавки метиленхлорида.

Способы нанесения

машины для облицовыввания и обертывания с ракельным нанесением.

Переработка

Склеиваемые материалы должны быть сухими, чистыми, обеспыленными и акклиматизированными. Влажность  древесины должна быть 8-10%. Оптимальная  температура переработки +20 град.С, ниже +15 град.С не перерабатывать.

Внимание!

При обертывании шпоном, а также пропитанными бумажными пленками обращайте внимание ни низкую влажность материала, так как высокая влажность в соединении с изоцианатным отвердителем может привести к образованию пузырьков в клеевой пленке.

Обернутые профили перед упаковкой необходимо хорошо просушить.

Расход

100-150 г/кв.м    при одностороннем нанесении.

около 200 г/кв.м при непрерывном обертывании и глубокой вытяжке при контактном склеивании.

Контактное склеивание

Требуется двухстороннее нанесение клея. После нанесения клея склеивание произвести  в течение открытого времени около 3-5 минут.

Давление прессования: минимально 0,3 N/кв.мм

Процесс непрерывного обертывания

Пластмассовый или металлический профиль намазывается разбавленным клеем  (около 1 части КЛЕЙБЕРИТ Индустриального клея 261 с 8-10 частями КЛЕЙБЕРИТ Разбавителя 821.0), соответственно очищается.

Грунтовка действует как праймер.

Можно нанести флуоресцирующий КЛЕЙБЕРИТ Праймер 831.0. Этот праймер значительно облегчает контроль     за точным  нанесением праймера с помощью черных световых ламп.

Одностороннее нанесение клея. Регулировка ракеля: толщина пленки + 0,07-0,10 мм.

Обдув в сушильном канале при температуре до приб. +50 град.С.

Возможная скорость подачи до 20 м/минуту.

Активирование осуществляется подачей горячего воздуха и лучами.

Температура на поверхности: максимум 70 град.С

Шагово-непрерывная глубокая вытяжка

Одностороннее нанесение клея на пленку. Время обдува между нанесением клея и склеиванием 2-3 минуты.

Температура пленки в процессе глубокой вытяжки: 100-120 град.С.

Очистка

Рабочие инструменты  можно очищать КЛЕЙБЕРИТ Разбавителем 821.0.

Упаковка

КЛЕЙБЕРИТ  Индустриальный клей 261		жестяное ведро 25 кг нетто

КЛЕЙБЕРИТ Отвердитель870.0			жестяная фляга 1 кг нетто (картон – 12 фляг)

КЛЕЙБЕРИТ Разбавитель 821.0			жестяная канистра 35 кг нетто

КЛЕЙБЕРИТ Праймер 831.0			жестяная канистра 35 кг нетто

жестяная бочка 250 кг нетто

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ Индустриальный клей 261 в оригинальной закрытойупаковке хранится при 20 град.С около 1 года. Клей начинает желироваться при температуре около 10 град.С, поэтому  его перед употреблением  довести до комнатной температуры и хорошо перемешать.