##### КЛЕЙБЕРИТ ЕВРОКЛЕЙ 320

Для склеивания поверхностей и монтажных склеиваний – качество склеивания Д2 согласно ДИН ЕН 204

# Область применения

- Монтажное склеивание

- Склеивание фанеры

- Склеивание слоистых плит

- Склеивание ДСП и МДФ плит

- Производство промежуточных слоев

## Преимущества

- При склеивании фанеры высокая прочность после промывки или травления

- Высокая схватываемость твердой и мягкой древесины

- Короткое время схватывания при холодном и горячем склеивании

- Совбоден от формальдегида

# Свойства клеевого соединения

- Высочайшая прочность к кратковременному влиянию воды – качество склеивания D2 согласно норме DIN EN 204

- Высокопрочный, но не повреждающий инструмент клеевой шов

# Свойства клея

Основа:				Поливинилацетатная дисперсия

Плотность:				около 1,13 г/см3

РН-значение без отвердителя:   	ок. 6

## Консистенция:	            		средневязкая, удобная для переработки

Вязкость при 20 град.С

-Брукфильд Sp.6/20 Upm:		15000 +/- 2000 mPa.s

#### Время открытой выдержки

при 20 град. С:			около 10 минут

Точка беления:			+ 6 град.С

Морозоустойчивость:		до –30 град. С, оттаиваемый

Физиологическое воздействие:

Не подлежит маркировке по нормам для рабочих сред Германии

# Методы нанесения

- Кистью или шпателем

- Клеенаносящими ручными устройствами, например валиком

- Клеенаносящими машинами (2- и 4-вальцовые системы)

# Переработка

Склеиваемые материалы должны быть обеспылены, обезжирены и акклиматизированы до температуры помещения. Оптимальная температура переработки от +18 до +20 град. С, оптимальная влажность древесины – 8-12%, макс. 15%. Не перерабатывать при температуре ниже + 10 град С. Поставляется готовым к применению. Добавление растворителей или наполнителей изменяет клей.

Расход клея: 				100-150 г/м2 при машинном нанесении

150-200 г/м2 при нанесении ручными приборами

Время открытой выдержки:		около 10 минут

Время открытой выдержки зависит от нанесенного количества клея, впитывающей способности материала, влажности древесины и воздуха, а также от температуры.

Время прессования:

Склеивание стыков	 					(20 гр.С):	10 минут

Склеивание стыков (односторонний подогрев)		(50 гр.С):	3-5 минут

Склеивание корпусов	 					(20 гр.С):	10-12 минут

Склеивание фанеры						(20 гр.С):	10-12 минут

Склеивание фанеры						(80 гр.С):	 2-4 минуты

Склеивание поверхностей					(20 гр.С):     	   15-20 минут

Склеивание поверхностей					(50 гр.С):     	   6-8 минут

Эти данные являются ориентиром, они измерялись при влажности древесины 10%. Т. к. эффективность склеивания зависит от многих факторов, необходимое время прессования определяется опытным путем в процессе производства.

# Очистка

Рабочие инструменты очищаются водой.

###### Утилизация клея и упаковки

Остатки жидкого клея			CPB = химико-физическая обработка

Код отходов 57303                        	SAV = сжигание специальных отходов

# Остатки высохшего клея 		HMD= утилизация домашних отходов

Код отходов 55906			HMV= сжигание домашних отходов

Наша упаковка изготовлена из материала, подлежащего повторной переработке.

Освобожденную упаковку можно использовать заново.

# Упаковка

Пластмассовое ведро				10 кг нетто

Пластмассовое ведро				35 кг нетто

# Хранение

320 в оригинальной закрытой упаковке хранится 1 год. Клей морозоустойчив при транспортировке до – 30 градусов С. Перед  переработкой клей оттаять до температуры помещения (20 град. С) и гомогенизировать путем перемешивания.

Сервис

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам.

Наши данные основываются на нашем прежнем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебной ответственности в практике Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также бесплатных и ни к чему не обязывающих советов и консультаций.