Клей для горячего прессования 871.0

Порошкообразный, растворенный в воде клей на основе карбамидной смолы с содержащимся отвердителем, качество склеивания IF в соответствии с DIN 68 705

Область применения

## Приклеивание шпона на обычные плиты, не воспламеняющиеся А2-плиты и определенные древесные материалы

- Склеивание по пласти

Преимущества

- Хорошая растворимость, отсутствие последующего просачивания клея

- Длительное время открытой выдержки

- Готов к использованию сразу же после перемешивания с водой

- Оптимальная вязкость для переработки

### Свойства клеевого соединения

- При использовании клея для горячего прессования КЛЕЙБЕРИТ 871.0 достигается  прочность, соответствующая качеству склеивания IF по нормам DIN 68705

- При применении стружечных плит класса эмиссии Е1 при соблюдении наших условий переработки и температуре прессования минимум 100 град. С. для шпона также достигаются значения класса эмиссии Е1.

### Свойства клея

Основа:				карбамидо-формальдегидная конденсационная смола

Форма поставки:			порошок

Цвет:					белый

Физиологическое воздействие:	Не подлежит маркировке по нормам для рабочих сред ФРГ,

(См. листок безопасности)

# Методы нанесения

- Шпателем

- Ручными инструментами

### Переработка

Приготовление клея:		100 весовых частей клея в порошке

50 весовых частей воды (18-20 град. С)

Количество воды может незначительно варьироваться.

Для приготовления клея применяются бачки из стекла, пластмассы и алюминия. В бачок сначала всыпать порошок клея, затем добавить ок. 2/3 воды. Мешалкой или предназначенным для этого инструментом перемешать смесь до получения однородной массы, затем влить остатки воды. Клеевой раствор готов к использованию.

Для А2-плит клеевой раствор должен быть гуще: 100:30 весовых частей.

Внимание: жизнеспособность уменьшается!

При проведении работ по облицовыванию шпоном из березы необходимо обратить внимание на следующее:

Шпон из березы состоит из неоднородной древесины, это при облицовывании может приводить к ошибкам. Чтобы не столкнуться с данной проблемой, рекомендуется добавление ПВА-клея (20-25%) в раствор клея на основе карбамидной смолы.

Клей для горячего прессования 871.0

Консистенция смеси:

Варьируется от тягучей до жидкой, в зависимости от структуры шпона.

Продолжительность использования клеевого раствора:

При 20 град. С 		около 8 часов

При 30 град. С			около 3 часов

Нанесение клея, расход:

В зависимости от свойств поверхности и способности впитывания материала-основы расход составляет 100-150 г/м2

Время ожидания:

Промежуток времени между нанесением клея и закладыванием склеиваемых деталей в пресс должен быть не более 10 минут.

Время закладывания:

В пресс и его замыкания составляет 1-2 минуты.

### Чем выше температура, тем меньше должно быть время закладывания!

Давление прессования:  		0,4 - 0,8 N/мм2

Время прессования:

| Температура прессования град.С | Основное время Минуты | Время прогрева Шпона мин/мм |
| --- | --- | --- |
| 70 80 100 120 | 8 6 3 2 1/2 | 2 2 1 1/2 |

Общее время прессования складывается из основного времени работы и времени прогревания. Приведенные значения относятся к нормальным условиям обработки и соответствуют влажности древесных материалов 8-10%.

При закладывании в пресс деталей большой длины промежуток времени может увеличиться на 15 минут.

Очистка

Рекомендуется очищать рабочие инструменты холодной водой.

# Упаковка

Бумажный мешок 25 кг нетто.

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ Клей горячего прессования 871.0 нужно хранить в сухом и прохладном помещении в плотных мешках.

Срок хранения в оригинальной  закрытой упаковке:

при температуре +20 град.С  около 6 месяцев

при температуре +30 град. С около 2 месяцев